# KERASTAR

Sistema camino marcato CE denominato KERASTAR, a doppia parete in ceramico refrattario supersottile e acciaio inossidabile, coibentato con lana di roccia ad alta densità ed elevato spessore; studiato per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile, per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W). Ideale per legna e biomassa ma anche per impianti a condensazione, grazie alla designazione “GW3”. • Gamma diametri interni da 140 mm. a 250 mm. • Parete interna profilata da stampo e nervata longitudinalmente sulla superficie esterna è realizzata in super ceramico refrattario ultra sottile KERANOVA ad elevato contenuto di allumina con spessore di parete da 7 mm a 11 mm (in funzione dei dn), la parete interna è certificata secondo UNI EN 1457 – A1N1 / B2N1 / D3P1. • La parete interna super performante garantisce l’impiego per ogni combustibile e nelle con-dizioni più estreme di corrosione e temperatura. E’ garantita secondo designazione “GW3”, che attesta la totale resistenza al fuoco di fuliggine “G” (incendi all’interno dall’interno del camino), contemporaneamente il funzionamento in condensazione “W” e per ogni combusti-bile “3”, solidi come la legna, la biomassa o il carbone, gas e liquidi come il gasolio. • Parete esterna a vista, realizzata in acciaio inox AISI 304 sp. 0,4 mm (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio. • La conformazione della testata di chiusura annulla i ponti termici per l’assenza di contatto tra le pareti • Il giunto è realizzato tramite innesto maschio femmina con apposito bicchiere femmina stam-pato sull’elemento KERANOVA e con fascia stringitubo nervata con chiusura meccanica e serraggio di sicurezza rapido a vite e clip di tipo rinforzata avente altezza di 45 mm. • Tenuta alla pressione (P1) mediante utilizzo di apposito sigillante ROTEMPO e conforme alla norma EN 14241. • Isolamento termico avente spessore di 60 mm ad elevata densità (120 Kg/m³), realizzato da blocco in lana di roccia. • Garanzia di durata alla corrosione 30 anni. Il sistema camino è conforme alle norme europee nelle seguenti condizioni: UNI EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50 solo a secco UNI EN 13063-2 T200 N1 W 2 O30 condensazione e secco UNI EN 1457 A1N1-B2N1-D3P1 Solo tubazione interna condensazione e secco in pressione